Projekt:

LV: Bauelemente zur Verkabelung im Stadion Innenbereich

| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | in EUR | in EUR |
|  | Laufbahnentwässerung |  |  |
|  | Entwässerungsrinne „Typ gedeckte Rinne“ als Kabelkanal am Spielfeldrand, Rinne aus frostsicherem Polymerbeton, mit beidseitiger Rostauflage zur Aufnahme einer Kabelkanalabdeckung. Nenngröße DN 100, ohne Eigengefälle, Maße L/B/H: 100/15,5/19 cm. Liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem 10 bis 15 cm starken Betonbett mit 8 cm breiter Seitenstützen aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1 seitlich der vorhandenen Sportrinne einbauen. Herstellernachweis: ACO Sport Typ N100 Artikel-Nr. 00011 |  |  |
|  | ….. m | ................ | ................ |
|  | Kabelkanalabdeckung bestehend aus einem Stegrost Stahl verzinkt Abm.: 1000x123x20 mm ohne Arretierungsbolzen. Die Oberfläche ist bauseits mit Folie abzukleben; die Abdeckung wird gedreht und ist mit elastischem, Laufbahnbelag fachgerecht auszufüllen, Farbe nach Wahl des AG. Der Stegrost ist damit nur Tragprofil für den Laufbahnbelag, welcher sich in der Abdeckungsstruktur dauerhaft verankert. Herstellernachweis für den Rost: ACO-Sport Art.-Nr. 31530SO. Die neuen Abdeckungen sind unter Verwendung von bauseits zu schneidenden Passstücken in den Kabelkanal einzulegen. |  |  |
|  | ….. m | ................ | ................ |
|  | Kabelverteilerschacht aus frostsicherem Polymerbeton, mit umlaufender Metallzarge und befahrbarer, zu beschichtender Abdeckung – Belastungsklasse B125 nach EN 124 - Stahl verzinkt. Maße L/B/H: 60/60/60 cm, liefern sowie höhen- und fluchtgerecht verlegen auf einem 15 cm starken Streifenfundament mit 8 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1. Eine ausreichende Sickerpackung frostfrei bis zum versickerungsfähigen Baugrund ist gemäß Herstellervorschrift vorzusehen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 01333 Die Abdeckung ist bauseits mit Kunststoff-Belag oder Kunstrasen zu beschichten. Kabelschutzrohre sind anzuschließen. |  |  |
|  | _______ St. | ................ | ................ |
|  | Kabelverteilerschacht zum Einbau in Pflasterflächen aus frostsicherem Polymerbeton, mit umlaufender Metallzarge und befahrbarer Riffelblechabdeckung – Belastungsklasse B125 nach EN 124 - Stahl verzinkt. Maße L/B/H: 60/60/60 cm, liefern sowie höhen- und fluchtgerecht verlegen auf einem 15 cm starken Streifenfundament mit 8 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1. Eine ausreichende Sickerpackung frostfrei bis zum versickerungsfähigen Baugrund ist gemäß Herstellervorschrift vorzusehen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 15540 Kabelschutzrohre sind anzuschließen. |  |  |
|  | _______ St. | ................ | ................ |