# Kampfbahn Typ C - niveaugleiche Anlage, Laufbahn Tenne

Belagsarten: Spielfeld Rasen oder Tennenbelag, Laufbahn Tennenbelag

Projekt:

LV:

| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | in EUR | in EUR |
|  | Laufbahnentwässerung |  |  |
| 1. | Entwässerungsrinne „Typ Mulde“ für Sportanlage als kompakte Muldenrinne mit 5 cm breiter Linierungskante aus Polymerbeton, Naturfarbe braun, mit eingegossenen Bügeln zur Verankerung im Streifenfundament. Gerinne ausgebildet nach DIN 18035, Belastungsklasse mindestens B125, geprüft nach EN 1433. Nenngröße LW 185, Maße L/B/H: 100/25/7 cm. Liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem 10 bis 15 cm starken Betonbett mit 10 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1 einbauen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 15569 |  |  |
|  | 166,00 m | ................ | ................ |
| 2. | Entwässerungsrinne „Typ Mulde“ für Sportanlage als kompakte Muldenrinne mit 5 cm breiter Linierungskante aus Polymerbeton, Naturfarbe braun, mit eingegossenen Bügeln zur Verankerung im Streifenfundament. Gerinne ausgebildet nach DIN 18035, Belastungsklasse mindestens B125, geprüft nach EN 1433. Nenngröße LW 185, gebogen, Radius R=36,6 m, Maße L/B/H: 100/25/7 cm. Liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gebogener Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem 10 bis 15 cm starken Betonbett mit 10 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1 einbauen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 15570 |  |  |
|  | 226,00 m | ................ | ................ |
| 3. | Einlaufkasten aus Polymerbeton, passend zur Muldenrinne, mit Schmutzfang aus Kunststoff, Maße L/B/H: 60/25/34 cm, Ablauf dimensioniert für KG-Rohr DN 100. Einlaufkasten mit arretierter Stegrost-Abdeckung aus Stahl verzinkt, oder mit Composit-Rost, Farbe schwarz, liefern, gemäß Herstellerangaben im Betonbett einbauen und an die Rohrleitung anschließen, einschließlich aller Erd- und Nebenarbeiten. Herstellen von Dehnungsfugen vor und hinter dem Einlaufkasten mittels eines UV- und ozonbeständigen, geschlossenzelligen, glatten Elastomer-Fugenprofils (z.B. ACO SPORT Dehnungsprofilset Artikel-Nr. 15708), Fugenbreite 1 cm, Länge der Fugen jeweils ca. 25 cm. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 00812 |  |  |
|  | 20 St. | ................ | ................ |
|  | Kugelstoßanlage (Nebenanlage für Übungszwecke) |  |  |
| 4. | Elastic Randstein aus Polymerbeton, mit fest eingearbeitetem Gummiprofil aus EPDM. Farbe: schwarz, Maße L/B/H: 100/10/20 cm liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem mindestens 10 cm starken Betonbett mit 8 cm breiten Seitenstützen aus Betongüte C12/15 nach EN 206/1 einbauen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 01773 Ecken sind bauseits herzustellen. |  |  |
|  | _______ m | ................ | ................ |
|  | Weitsprunganlage |  |  |
| 5. | Elastic Randstein aus Polymerbeton, mit fest eingearbeitetem Gummiprofil aus EPDM. Farbe: schwarz, Maße L/B/H: 100/6/40 cm liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem mindestens 10 cm starken Betonbett mit 8 cm breiten Seitenstützen aus Betongüte C12/15 nach EN 206/1 einbauen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 01037 |  |  |
|  | _______ m | ................ | ................ |
| 6. | Elastic Randstein aus Polymerbeton, mit fest eingearbeitetem Gummiprofil aus EPDM. Farbe: schwarz, Maße L/B/H: 50/6/40 cm liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem mindestens 10 cm starken Betonbett mit 8 cm breiten Seitenstützen aus Betongüte C12/15 nach EN 206/1 einbauen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 01574 |  |  |
|  | _______ St. | ................ | ................ |
| 7. | Elastic Randstein als Außenecke 90 Grad, aus Polymerbeton, mit fest eingearbeitetem Gummiprofil aus EPDM. Farbe: schwarz, Schenkelinnenlänge 25/25 cm, B/H: 6/40 cm liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem mindestens 10 cm starken Betonbett mit 8 cm breiten Seitenstützen aus Betongüte C12/15 nach EN 206/1 einbauen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 01042 |  |  |
|  | _______ St. | ................ | ................ |

(Nichtzutreffendes bitte streichen)